Realizzazione di sottofondi di posa traspiranti per pavimentazioni interne con malta naturale traspirante composta esclusivamente da materie prime naturali e proprie della tradizione costruttiva dell’antica Etruria, idonee per restauri in edifici storici tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali come: sabbie toscane costituite da inerti naturali di origine alluvionale non macinati color giallo ocra, selezionati e depolverizzati certificati sia EN 13139 (Aggregati per malte) sia EN 12620 (Aggregati per calcestruzzi e malte strutturali), calce idraulica naturale NHL 3.5 nocciola del territorio toscano (EN 459-1), zeolite naturale micronizzata e pregiati cocciopesti gialli micronizzati a reattività pozzolanica certificata (EN 197-1) e graniglia selezionata di cocciopesto certificata (EN 13055-1). Completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo ANTICA TOSCANA MASSETTO).

Il preparato dovrà essere conforme alla normativa EN 13813 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato CT materiale per massetti per l’utilizzo all’interno di edifici, resistenza alla compressione dopo 28 giorni: resistenza alla compressione: classe C12 (> 12 N/mm²), resistenza alla flessione: classe F3 (> 3N/mm²).

| Consumo: | ≈ 18 | Kg/m² per cm | costo: | € /m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |