Realizzazione di sottofondi di posa traspiranti per pavimentazioni interne con bio malta traspirante composta esclusivamente da materie prime naturali eco compatibili di elevata qualità come: sabbie costituite da inerti naturali di origine alluvionale non macinati esenti da limo, ottenuti ad “impatto ambientale zero” da riqualificazioni golenali di cava o fiume certificate sia EN 13139 (Aggregati per malte) sia EN 12620 (Aggregati per calcestruzzi e malte strutturali), sabbie di quarzo (EN 13139) e ECOCALX evo a base di calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), pomice naturale micronizzata, caolino calcinato puro e geo pozzolana micronizzata tutti a reattività certificata (EN 197-1). Completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo BIO AEDILITIA MASSETTO).

Il preparato dovrà essere conforme alla normativa EN 13813 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato CT materiale per massetti per l’utilizzo all’interno di edifici, resistenza alla compressione dopo 28 giorni: resistenza alla compressione: classe C12 (> 12 N/mm²), resistenza alla flessione: classe F3 (> 3N/mm²).

| Consumo: | ≈ 18 | Kg/m² per cm | costo: | € /m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |