Realizzazione di sottofondi di posa traspiranti per pavimentazioni interne con malta naturale traspirante composta esclusivamente da materie prime naturali di origine storica ed elevata qualità come: sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da sali e da limo, sabbie di quarzo certificate sia EN 13139 (Aggregati per malte) sia EN 12620 (Aggregati per calcestruzzi e malte strutturali) e CALCINA ROMANA a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), Calx Dura e zeolite vulcanica micronizzata a reattività certificata (EN 197-1). Completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo CALCINA MASSETTO).

Il preparato dovrà essere conforme alla normativa EN 13813 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato CT materiale per massetti per l’utilizzo all’interno di edifici, resistenza alla compressione dopo 28 giorni: resistenza alla compressione: classe C12 (> 12 N/mm²), resistenza alla flessione: classe F3 (> 3N/mm²).

| Consumo: | ≈ 18 | Kg/m² per cm | costo: | € /m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |