Realizzazione di sottofondi di posa traspiranti per pavimentazioni interne con malta naturale traspirante composta esclusivamente da materie prime naturali di origine storica ed elevata qualità come: pura calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1), pregiati cocciopesti rossi micronizzati ad attività pozzolanica certificata (EN 197-1), graniglia selezionata di cocciopesto certificata (EN 13055-1) e sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da sali e da limo, certificate sia EN 13139 (Aggregati per malte) sia EN 12620 (Aggregati per calcestruzzi e malte strutturali). Completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo COCCIOANTICO MASSETTO).

Il preparato dovrà essere conforme alla normativa EN 13813 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato CT materiale per massetti per l’utilizzo all’interno di edifici, resistenza alla compressione dopo 28 giorni: resistenza alla compressione: classe C12 (> 12 N/mm²), resistenza alla flessione: classe F3 (> 3N/mm²).

| Consumo: | ≈ 18 | Kg/m² per cm | costo: | € /m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |